ООО «НОВЫЙ ДОМ УКРАИНА»

03048, г.Киев, ул.Кадетский Гай,13

т\ф +38 (044) 2460785

моб. +38 (097) 0706496

E-mail: penosteklo.kiev@ukr.net

www.peno-steklo.com

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЕНОСТЕКЛА, ЗАДЕЛЫВАНИЯ ТРЕЩИН И ПУСТОТ

ТУ У 24.3-32479042-011:2011

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА «ТЕХНОЭМ АК-360» ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЕНОСТЕКЛА, ЗАДЕЛЫВАНИЯ ТРЕЩИН И ПУСТОТ выпускается белого цвета. Мастика отличается малой усадкой при формировании слоя, высокой эластичностью шва, его гидроустойчивостью, высокой адгезией практически ко всем поверхностям, применяемым в строительстве, хорошей стойкостью к ультрафиолету.

В состав мастики входят природные мелкодисперсные наполнители, обеспечивающие высокую прочность формируемого из мастики шва и обеспечивающие его малую усадочность. Мастика не содержит вредных веществ! Экологически безопасна!  Может применяться как внутри помещений так и для наружных работ.

Акриловая мастика наносится шпателем, кистью или валиком на сухую, очищенню от пыли, жирових загрязнений, ржавчины и окалины поверхность. Время высыхания слоя мастики до отлипа -1-2 час. Полное высыхание от 1 до 3 суток.

Акриловая мастика имеет следующие технические параметры:

| № | Наименование параметров | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | Белый, серый или др. по требованию заказчика |
| 2 | Внешний вид шва мастики | Однородный, гладкий,без морщин и посторонних включений |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 80 |
| 4 | Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| 7 | Время высыхания при 20±2ºС до отлипа, час, не более | 2 |
| 9 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 12 | Стойкость покрытия при 20±2ºС,час, к статическому действию: - воды - минерального масла | 120 120 |

Рабочий диапазон температур для нанесения: +5  -  +40°C.

Высохший шов мастики может эксплуатироваться от – 40 до +80°C.

Поставка в 14 л п/э. ведрах, в 40 и 60л п/э бидонах.

Цена – 22грн./кг.