# ООО «НОВЫЙ ДОМ УКРАИНА»

г.Киев, ул. Кадетский Гай,13

тел. +38 (044) 246-07-85, (097) 0706496

E-mail: penosteklo.kiev@ukr.net

www.peno-steklo.com

_____________________________________________________________________________

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА ТЕХНОЭМ АК-562-1

ТУ У 24.3-3249042-011:2011

АКРИЛОВАЯ МАСТИКА ТЕХНОЭМ АК-562-1 - предназначается для приклеивания тепло- и гидроизоляционных материалов, таких как пеностекло, рубероид, пленки (гидро- и паробарьер), ковровых покрытий и  линолеума к таким поверхностям как бетон, кирпич, штукатурка, дерево и другие впитывающие поверхности а так же для заделки пустот и температурных швов в стенах. Шов мастики обладает гидроустойчивостью, стойкостью к ультрафиолету, эластичностью и высокой прочностью склейки. Мастика может применяться как внутри помещений, так и для наружных работ. Время затвердевания до отлипа не более 2 час, для обработки  – 8 часов. Время полного высыхания –  4суток. Расход  в зависимости от метода нанесения  составляет 0,8-2кг/м² при толщине наноса 2мм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ    Мастику наносить на сухую приклеиваемую поверхность (бетон, штукатурка, кирпич, дерево) или в шов, предварительно очищенные от пыли, ржавчины и жирных загрязнений с помощью шпателя, шприца, кисти.При необходимости мастику разбавлять ксилолом или разбавителем Техно Р-05. Сформированный слой после высыхания становится гидроустойчивым и может эксплуатироваться от  – 60 до +100°C ( кратковременно, в течение нескольких часов может выдерживать температуру 200 и более °C). Мастика может наноситься при отрицательных температурах до - 15 ºС.

Акриловая мастика «ТЕХНОЭМ АК-562-1» имеет  технические параметры:

| № | Наименование параметров | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | Белый, серый, черный или др. по требованию заказчика |
| 2 | Внешний вид мастики | Однородная, сметаноподобная маса без посторонних включений |
| 3 | Плотность, г/см³ | 1,4-1,6 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 75 |
| 5 | Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| 6 | Время высыхания при 20±2ºС до отлипа, час, не более | 2 |
| 7 | Время отверждения в тонком слое, час, не более | 8 |
| 8 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 9 | Термостабильность, ºС | -60 - +200 |
| 10 | Стойкость покрытия при 20±2ºС,час, к статическому действию: - воды - минерального масла | 120 120 |